## Slide 1
LES Minéraux industriels
Pr Aissa Masrour

## Slide 2
Minéraux industriels Programme
Cours
Introduction
Définition
Applications industrielles
I/ Les silicates
II/ Les carbonates
III/ Les sulfures
IV/ Les sulfates
V/ Les halogénures
VI/ Les argiles
Travaux dirigés
Séance1 : Étude de quelques procédés d’exploitation industrielle des minéraux non métalliques
Séance2 : Étude de quelques gisements marocains

## Slide 3
INTRODUCTION
Besoins en matériaux
Le terme « minéral industriel » désigne généralement les roches ou les minéraux dont les propriétés physiques ou chimiques sont mises à contribution dans divers usages, produits ou procédés industriels.

## Slide 4
Une maison contient jusqu’à 150 tonnes de minéraux, présents dans le ciment (argile, carbonate de calcium), le plâtre (gypse), le verre, la peinture, la céramique, les tuiles et briques (argiles),...
Une voiture contient jusqu’à 150 kilos de minéraux dans les pneumatiques (talc, carbonate de calcium), dans les composants plastiques (talc, carbonate de calcium, kaolin).
Le papier est constitué jusqu’à 50% de minéraux (carbonate de calcium, talc, kaolin, bentonite).
Les peintures sont composées de 50% de minéraux (carbonate de calcium, talc, silice, argile plastique, bentonite, mica).
Les produits céramiques (carrelage) sont constitués de 100% de minéraux (feldspath, argile, kaolin, talc, silice).
Le verre contient 100% de minéraux (silice, feldspath, borate, dolomie, chaux).
Quelques exemples

## Slide 5
Sont inclus dans les minéraux industriels :
- les pierres industrielles (calcaire, dolomie, marbre, silice);
- la plupart des minéraux non métalliques;
certains minéraux métalliques (chromite, ilménite, magnétite, hématite) utilisés sous forme de composés chimiques;
- les argiles;
- les pierres gemmes;
- les saumures.
Sont exclus des minéraux industriels:
- la plupart des minéraux métalliques;
- les combustibles;
- les eaux minérales.

## Slide 6
6 familles de minéraux industriels seront traitées Exemples
Les silicates, minéraux formé par des tétraèdres de silicium et d'oxygène (SiO4)
les carbonates, minéraux contenant l'ion carbonate CO32-
les sulfates, ou sulfates inorganiques; minéraux contenant l’ion sulfate (SO4)
les sulfures, minéraux contenant l'ion sulfure S2-
les halogénures, minéraux contenant des halogènes (Chlore, Fluor, Iode, Brome)
les argiles, minéraux en feuillés silicatés (phyllosilicates)
quartz
calcaire
gypse
barytine
Sel gemme
argile

## Slide 7
Les Silicates
Composition moyenne de la Croûte continentale
Elément % Poids
---------------
Oxygène (O) ……………………………….46.6
Silicium (Si) ………………………………. 27.7
Aluminium (Al)………………………….……8.1
Fer (Fe)…………………………………….…….5.0
Calcium (Ca)……………………………..…… 3.6
Sodium (Na)………………………………….. 2.8
Potassium (K)…………………………..…… 2.6
Magnésium (Mg)…………………….……. 2.1
Total 98.5

## Slide 8
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Peintures et plastiques, polymères, caoutchouc, mastics et colles:
La silice cristalline, sous forme de quartz et de cristobalite, est utilisée à l'état le plus finement divisé comme charge de renforcement dans tous ces produits. La poudre de silice apporte une résistance à l'abrasion et à l'attaque chimique. Les revêtements autonettoyants pour murs extérieurs et les peintures de haute résistance pour des applications maritimes ou des installations off-shore en sont des exemples typiques. Les propriétés intrinsèques de la poudre de silice la rendent utile dans les plastiques d'enrobage de composants électroniques.
Utilisations

## Slide 9
Les Silicates
Céramiques: Les produits de la vie quotidienne tels que la vaisselle, les sanitaires, les objets décoratifs, les carrelages, les céramiques à haute technologie contiennent de la poudre de silice finement broyée. Cette poudre est un constituant important des émaux céramiques mais également des briques réfractaires, des revêtements de creuset et des flux.
Verre: La silice est le composant principal de presque tous les types de verres pour les récipients (bouteilles et pots), le verre plat (vitres, miroirs, pare-brise), la vaisselle (verres, récipients, carafes), le verre d'éclairage (ampoules, tubes fluorescents), les écrans de TV et d'ordinateurs (y compris les écrans plats), le verre de décoration, le verre optique, etc. Les fibres de verre, utilisées surtout pour renforcer les matériaux composites ou dans les tissus décoratifs sont fabriqués à partir de poudre finement broyée. Quant à la laine de verre, elle est utilisée pour l'isolation.
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Utilisations

## Slide 10
Les Silicates
Pièces de fonderie: La silice cristalline possède un point de fusion supérieur à celui du fer, du cuivre et de l'aluminium. Cette propriété permet de réaliser des pièces moulées par coulage de métal en fusion dans des moules constitués de sable de silice et d'un liant. Les pièces coulées sont utilisées dans les industries mécaniques et les industries de fabrication. Les poudres de quartz et de cristobalite sont les principaux composants utilisés en moulage de précision pour la réalisation de produits dans divers secteurs tels que la joaillerie, les prothèses dentaires, les turbines d'avions et les clubs de golf;……………………………………………………………………
Filtration: Le sable de silice préparé avec un faible écart granulométrique est utilisé comme filtre dans le traitement des eaux usées pour séparer les matières solides.
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Utilisations

## Slide 11
Les Silicates
Produits de construction et matières premières: Le sable et les poudres de silice sont les matériaux de base du secteur de la construction. Parmi les nombreuses applications on peut citer la fabrication du ciment, les enduits, les produits de ragréage, les blocs de silice et de béton cellulaire, les colles pour les revêtements de toiture et de sol, les mortiers pour la pose de carrelage et de gobetis, les marquages routiers, le carton bitumé et les systèmes d'injection de ciment et de résines.……....……………………………………………….
Sports et loisirs : Le sable de silice est utilisé pour les terrains d'équitation, ainsi que pour l'aménagement de champs de courses résistant aux conditions climatiques. Il est également utilisé pour la réalisation de couches d'enracinement et comme matériau de drainage pour les terrains de sports professionnels (football, rugby …) et pour les terrains de golf.
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Carton bitumé
Utilisations

## Slide 12
Les Silicates
Application dans l'exploitation pétrolière: Le sable de silice à granularité élevée et à grains sphériques est injecté dans les puits de pétrole pour améliorer la perméabilité et la récupération du pétrole dans les champs pétrolifères.
Agriculture: La silice est utilisée dans l'agriculture, les cultures maraîchères, l'horticulture et la sylviculture pour l'amendement des sols ou le mottage d'engrais, mais aussi comme additifs en alimentation animale.
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Utilisations

## Slide 13
Les Silicates
Secteur chimique: Le sable de cristobalite(1) et le quartz de pureté élevée sont utilisés pour fabriquer des produits chimiques à base de silicium, comme le silicate de sodium, le gel de silice, les silicones, le tétrachlorure de silicium, les silanes et le silicium pur. Le silicium pur est utilisé pour les puces électroniques qui constituent le cœur de l'informatique. Les produits à base de silicium sont employés dans la production de détergents, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques.
Industrie métallurgique: Le quartz est utilisé comme matière première dans la production de silicium métal et de ferrosilicium. Le silicium métal sert à fabriquer des alliages à base d'aluminium, de cuivre et de nickel. Le ferrosilicium est l'un des composants des alliages de fer et d'acier.
(1) La cristobalite est un minéral, composé de dioxyde de silicium de formule Si O2 avec des traces : Fe, Ca, Al, K, Na, Ti, Mn, Mg, P
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Cristobalite
Granulé de silicium
Alliage métallique
Puce informatique
Utilisations

## Slide 14
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Quartz SiO2
Gîtes et gisements
Carrières de sables sédimentaires

## Slide 15
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Feldspath potassique (K,Na)AlSi3O8
Microcline | KAlSi3O8 | feldspath potassique qui se forme à basse température (pegmatite, filon hydrothermaux)
Orthose | KAlSi3O8 | feldspath potassique qui se forme à température intermédiaire (roches ignées intrusives)
Sanidine | (K,Na)AlSi3O8 | feldspath potassique qui se forme à haute température (phénocristaux dans une roche volcanique)
Le feldspath potassique se subdivise en trois polymorphes, selon la température de formation. Les espèces de haute et moyenne températures (sanidine, orthose) cristallisent dans le système monoclinique tandis que celle de basse température (microcline) cristallise dans le système triclinique.
Sys. crist
Monoclinique triclinique
T°c

## Slide 16
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Feldspath potassique (K,Na)AlSi3O8
Les feldspaths, en raison de leur réaction à la cuisson (ils jouent le rôle de fondant) sont utilisés en céramique, en particulier pour la fabrication de carrelages. Ils entrent aussi dans la composition des verres plats ou creux utilisés pour l'emballage (bouteilles) ainsi que les fibres de verre (laine de verre) et dans la faïence. Le marché destiné à l’industrie céramique est essentiel, de la fabrication des frittes(1) et des émaux(1), jusqu’à son introduction dans les pâtes céramiques pour les sanitaires et les porcelaines.
Ils sont aussi utilisés pour l'amendement des sols, en agriculture.
(1) La fritte ou l’émail: couche de protection vitreuse utilisée en céramique ;
Laine de verre
Utilisations

## Slide 17
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Feldspath potassique (K,Na)AlSi3O8
Le feldspath potassique est minéral commun dans les roches ignées, métamo-rphiques et sédimentaires détritiques. Le feldspath potassique est un minéral constituant de la plupart des roches intrusives felsiques (1) comme le granite, la syénite, la granodiorite la rhyolite, la trachyte, et certains porphyres. Dans les roches sédimentaires, le feldspath potassique peut être abondant dans les arkoses. -----------…………………………… (1) felsiques : riches en feldspath et silice
Gîtes et gisements
Roches intrusives
Roches sédimentaires
Granite
Syénite
Granodiorite
Trachyte
Rhyolite
Arkose (Grès)

## Slide 18
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Plagioclase (%NaAlSi3O8 et %CaAl2Si2O8)
Le plagioclase forme une série chimique continue entre un pôle sodique (albite) et un pôle calcique (anorthite). Le plagioclase est arbitrairement divisé en six espèces, d'après la proportion en albite et anorthite de la composition (avec les compositions chimiques respectives NaAlSi3O8 et CaAl2Si2O8
La tendance actuelle est de ne nommer le plagioclase que d'après sa proportion albite et anorthite (Ab0-100% - An100-0%), plutôt que d'après le nom.
Albite | Ab 90-100% - An 0%-10% | Feldspath commun dans les granites, rhyolites, syénites et trachytes ainsi que dans les pegmatites.
Oligoclase | Ab 70-90% - An 10% -30% | Feldspath commun dans les granodiorites et monzonites.
Andésine | Ab 50-70% - An 30% -50% | Feldspath commun dans les diorites, andésites et anorthosites.
Labradorite | Ab 30-50% - An 50% -70% | Feldspath commun dans les gabbros, basaltes et anorthosites.
Bytownite | Ab 10-30% - An 70% -90% | Feldspath moins commun, quelquefois présent en petits grains dans les gabbros.
Anorthite | Ab 0-10% - An 90% -100% | Feldspath rare, présent dans les roches volcaniques mafiques et dans certains marbres de métamorphisme de contact.

## Slide 19
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Les feldspaths, en raison de leur réaction à la cuisson (ils jouent le rôle de fondant) sont utilisés en céramique, en particulier pour la fabrication de carrelages. Ils entrent aussi dans la composition des verres plats ou creux utilisés pour l'emballage (bouteilles) ainsi que les fibres de verre (laine de verre) et dans la faïence. Le marché destiné à l’industrie céramique est essentiel, de la fabrication des frittes(1) et des émaux(1), jusqu’à son introduction dans les pâtes céramiques pour les sanitaires et les porcelaines.
Ils sont aussi utilisés pour l'amendement des sols, en agriculture.
(1) La fritte ou l’émail: couche de protection vitreuse utilisée en céramique ;
Laine de verre
Utilisations (même que celles des feldspaths potassiques)
Plagioclase (%NaAlSi3O8 et %CaAl2Si2O8)

## Slide 20
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Le plagioclase est le minéral le plus abondant de la croûte terrestre, on trouve du plagioclase dans la plupart des roches ignées intrusives, extrusives et métamorphiques. Le plagioclase est relativement moins abondant dans les sédiments et les roches sédimentaires à cause de sa faible résistance à la météorisation.
Gîtes et gisements
Plagioclase (%NaAlSi3O8 et %CaAl2Si2O8)

## Slide 21
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2
La muscovite est un minéral du groupe des silicates (sous-groupe des phyllosilicates). C'est un silicate hydroxylé d'aluminium et de potassium. C'est le minéral le plus commun du groupe des micas.

## Slide 22
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Utilisations
Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2
La muscovite peut contenir du lithium, sodium, potassium, magnésium, aluminium, zinc, fer, vanadium et d'autres métaux. L'application industrielle est variable suivant les caractéristiques du mica : l'isolation électrique élevée, un meilleur transparent, une stabilité chimique plus élevée, meilleur réducteur.
Isolants à base de micas
Circuit intégré avec isolation élecrique à base de micas

## Slide 23
Les Silicates
Les minéraux silco-alumineux
Muscovite KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2
Gîtes et gisements
La muscovite est un minéral abondant et communément constituant des roches ignées. La muscovite est un des minéraux caractéristiques des granites et des pegmatites granitiques. La muscovite se forme également dans les roches métamorphiques et peut être le principal minéral dans certains schistes à mica. La séricite est une variété de muscovite qui se forme durant le métamorphisme rétrograde des feldspaths, topaze. kyanite, spodumène et andalousite.
Granite
Pegmatite
Micaschiste

## Slide 24
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Biotite K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Si3AlO10)
La biotite est un minéral, du groupe des silicates, sous-groupe des phyllo-silicates de la famille des micas.
Utilisations
Même que la muscovite

## Slide 25
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Gîtes et gisements
La biotite est un des minéraux constituant des roches plutoniques (granites, diorites, syénites, surtout dans les familles intermédiaires calco-alcalines), des roches métamorphiques (schistes, gneiss et micaschistes), et plus rarement dans les roches volcaniques (ryolithes, dacites, trachytes, andésites). Comme ce minéral est peu résistant à la météorisation, il n'est jamais présent en abondance dans les roches sédimentaires.
Granite
Micaschiste
Syénite
Rhyolite
Andésite
Diorite
Dacite
Trachyte
Gneiss
Schiste
R. métamorphiques
R. plutoniques
R. volcaniques
Biotite K(Mg,Fe)3(OH,F)2(Si3AlO10)

## Slide 26
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Amphiboles (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Les amphiboles sont des ferro-magnésiens (présence de Fe et Mg dans leur composition chimique) et leur couleur varie selon la composition chimique. Les amphiboles de teintes foncées sont associées à l'abondance de Fe tandis que celles de teintes claires sont associées à l'abondance de Mg. Les cristaux d'amphiboles sont généralement de forme allongée, prismatique ou aciculaire. Le groupe des amphiboles est le représentant des inosilicates à chaînes doubles.

## Slide 27
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Amphiboles (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Utilisations
Le nom d'amiante bleue est donné aux variétés fibreuses d'amphiboles.

## Slide 28
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Amphiboles (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Les amphiboles fibreuses ont ainsi servi à la fabrication d'isolants thermiques ou de vêtements résistants au feu, à la protection de câbles électriques, au flocage protecteur de poutrelles métalliques. On trouve l’amiante (forme non friable) incorporé dans des produits en ciment (amiante-ciment) ou dans des liants divers (colles, peintures, joints, mortiers à base de plâtre, béton bitumineux, matériaux de friction et même asphaltes routiers ou d'étanchéité…). Il a aussi été utilisé pour les patins de freins ou en garniture de chaudière ou fours électriques, ou encore dans diverses installations électriques (ex. : plaques chauffantes) pour ses capacités d'isolation électrique à forte température. Il a été massivement utilisé dans les bâtiments pour ses propriétés ignifuges, isolantes, sa flexibilité, sa résistance à la tension et parfois pour sa résistance aux produits chimiques.
Mais ce matériau est toxique
Utilisations
Amiante floquée sur poutrelles métalliques
Fibres d’amiante protecteurs câbles électriques
Amiante incorporée dans le béton
Amiante incorporée dans toitures en fibro-ciment
Plaquettes de freins auto à base d’amiante

## Slide 29
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Amphiboles (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Maladies causées par les fibres d’amiante
Maladies liées à l’amiante en France
L’asbestose
Provoquée par la présence des fibres d’amiante dans les alvéoles des poumons;
Le cancer du poumon
L’inhalation des fibres d’amiante multiple par 5 le risque de développer une maladie cancérogène, surtout le cancer du poumon;
Le mésothéliome Encore appelé « cancer de la plèvre », le mésothéliome est aussi l’une des maladies graves causées par l’exposition à l’amiante, dans 80 % des cas. Il s’agit d’une forme très rare de cancer des poumons, du cœur et la cavité abdominale.

## Slide 30
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Amphiboles (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Très largement répandues dans la nature, elles sont généralement de couleur sombre, mais peuvent varier du blanc au noir. En général, ce sont des minéraux durs et lourds. Ils entrent en partie dans la constitution des roches magmatiques et métamorphiques. Certaines roches appelées amphibolites sont constituées presque entièrement d'amphiboles.
Amphiboles
Gîtes et gisements

## Slide 31
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Pyroxènes (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Les pyroxènes sont des ferro-magnésiens (présence de Fe et Mg dans leur composition chimique) et leur couleur varie selon la composition chimique. Les pyroxènes de teintes foncées sont associés à l'abondance de Fe dans la composition tandis que ceux de teintes claires sont associés à l'abondance de Mg. Les cristaux de pyroxènes sont généralement de forme prismatique plus ou moins trapu. Le groupe des pyroxènes est le représentant des inosilicates à chaînes simple.

## Slide 32
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Pyroxènes (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Le pyroxène lithique (riche en oxyde et manganèse) ainsi que Les pyroxènes de type jadéitique (jade : NaAlSi2O6) sont appréciés dans l’art lapidaire (collection des pierres précieuses).
Utilisations

## Slide 33
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Pyroxènes (Ca,Mg,Fe,Al,Na)7 Si8O22(OH)2
Pyroxènes
Ce sont des composants courants des roches ignées et métamorphiques
Gîtes et gisements

## Slide 34
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Olivine (Mg,Fe)2SiO4
L’olivine est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des nésosilicates
(=du grec nesos (île), car ils sont formés de tétraèdres [SiO4] isolés, non reliés entre eux)
Série : Fe2SiO4 Mg2SiO4 fayalite forstérite
# teintes

## Slide 35
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
L'olivine est utilisée comme additif dans la sidérurgie, où elle entre dans la préparation de l'aggloméré. Elle apporte de la magnésie au minerai de fer enfourné au haut fourneau, afin de servir de fondant et de contrôler les caractéristiques du laitier. La consommation d'olivine dépend essentiellement du procédé par haut fourneau.
Utilisations
Morceau d’aggloméré:
L'aggloméré est une matière composée d'oxydes de fer et de gangue grillés (en) et frittés dans une usine d'agglomération. Ce produit est obtenu par combustion de charbon préalablement mélangé avec du minerai de fer et des oxydes. Il s'agit d'un conditionnement du minerai de fer qui optimise son utilisation au haut fourneau.
Olivine (Mg,Fe)2SiO4

## Slide 36
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
La variété gemme (= pierre précieuse) de la forstérite est utilisée comme pierre fine en joaillerie sous le nom de « peridot ».
Utilisations
Olivine (Mg,Fe)2SiO4

## Slide 37
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
L'olivine est un minéral constituant ou accessoire des roches ignées mafiques comme les gabbros, basaltes et péridotites, en association avec le plagioclase et le pyroxène. L'olivine peut également se former dans les roches métamorphiques comme le marbre.………………………….
Lors de l’altération olivine = serpentines (amiante blanche).
Gîtes et gisements
Olivine
Olivine (Mg,Fe)2SiO4

## Slide 38
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Grenats X3Y2(SiO4)3
Les grenats sont des nésosilicates.
Les grenats sont formés de trois groupements silicates associés à des cations métalliques divalents et trivalents, de formule générale X3Y2(SiO4)3, où :
X est un élément de degré d’oxydation II (2 charges positives : cation X2+),
Y est un élément de degré d’oxydation III (3 charges positives : cation Y3+).
série |  | ugrandite | pyralspite |  | 
Y | X= | Ca2+ | Fe2+ | Mg2+ | Mn2+
Al3+ | Grenats alumineux | Grossulaire Ca3Al2Si3O12 | Almandin Fe3Al2Si3O12 | Pyrope Mg3Al2Si3O12 | Spessartite Mn3Al2Si3O12
Fe3+ | Grenats ferrifères | Andradite Ca3Fe3+2Si3O12 |  |  | Caldérite Mn3Fe2(SiO4)3
Cr3+ | Grenats chromifères | Uvarovite Ca3Cr2Si3O12 |  | _ | 

## Slide 39
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Grenats X3Y2(SiO4)3
Comme géomatériaux, les grenats sont principalement utilisés :
- comme abrasifs dans les industries du bois, du cuir et du plastique ;
- pour le décapage par sablage ;
- Pour la confection de papier abrasif,
- Pour le surfaçage du verre ;
- Pour la filtration.
Les grenats magnétiques, étant des isolants par excellence, trouvent des applications dans le domaine des hyperfréquences (100 à 9 000 MHz), comme isolateurs, circulateurs, etc.
Comme pierre fine semi-précieuse.
Utilisations
tambours de ponçage à base de grenat
Sables pour filtration d’eau de piscine
Circuit hyperfréquence

## Slide 40
Les Silicates
Les minéraux ferro-magnésiens
Grenats X3Y2(SiO4)3
Gîtes et gisements
Les grenats sont les minéraux constituants de certaines roches métamorphiques et les minéraux accessoires de certaines roches ignées.
Micaschiste à cristaux néoformés de grenat, roche métamorphique. Ile de Groix, Morbihan, France.
Skarn(1) renfermant des grenats néoformés, Pied de Viso, Alpes, France
(1) Le skarn est une roche calcaro silicatée résultant de la transformation des carbonates au contact d’une intrusion magmatique.

## Slide 41
Les carbonates
Le carbonate est, en chimie, un ion formé d'un atome de carbone et de trois atomes d'oxygène portant une double charge électrique négative (CO32-), ou un composé chimique comprenant cet anion.
Carbonate (CO32-)
En fonction des cations divalents (Ca2+, Fe2+`…) combinées à l’ion carbonate, on distingue :
Groupe de la Calcite : Calcite, Magnésite, Rhodochrosite, Sidérite, Smithsonite.
- Formules chimiques brutes : CaCO3, MgCO3, MnCO3, FeCO3, ZnCO3,
Groupe de la Dolomie : Ankérite, Dolomite.
- Formules chimiques brutes : Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2, CaMg(CO3)2
Groupe de l'Aragonite : Aragonite, Cérusite, Strontianite, Withérite.
- Formules chimiques brutes : CaCO3, PbCO3, SrCO3, BaCO3
Hydrocarbonates : Aurichalcite, Azurite, Hydrozincite, Malachite
- Formules chimiques brutes : (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6, Cu3(CO3)2(OH)2, Zn5(CO3)2(OH)6, Cu2(CO3)(OH)2
Carbonates complexes : Bastnaésite, Liébégite, Phosgénite, Parisite, Synchisite...
- Formules chimiques brutes : (Ce,La)CO3F, Ca2(UO2)(CO3)3•11H2O, Ca(Ce,La)2(CO3)3F2, Ca(Ce,La)(CO3)2F
Calcite Ankérite Aragonite Malachite Bastnaésite

## Slide 42
Les carbonates
Les roches carbonatées à base de carbonate de calcium (CaCO3) sont exploitées dans plusieurs applications industrielles, Bâtiment & Travaux Publics et utilisations agricoles. En plus des utilisations des roches dolomitiques (pierre à bâtir, pierre ornementale, fabrication de certains ciments), la dolomite est utilisée pour la fabrication de la magnésie, réfractaire très employé dans la métallurgie de l'acier. C'est enfin un minerai potentiel du magnésium…
Utilisations
Voir TD
Carbonate (CO32-)

## Slide 43
Les carbonates
Roches sédimentaires.
Selon Arthur Holmes, les roches sédimentaires (3% de la lithosphère) se composent de:
- 70% d'argiles
- 16% de grès
- 14% de calcaires
Gîtes et gisements
Carbonatae (CO32-)

## Slide 44
Les sulfates
Sulfate (SO42-)
Les sulfates sont les sels de l'acide sulfurique H2SO4. La formule de l'ion sulfate est SO42-. Dans la nature, on compte plus de 200 espèces minéralogiques de sulfates.
Sulfate de potassium K2SO4
Sulfate de sodium Na2SO4 sel de Glauber ou Mirabilite
Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4
Sulfate de calcium (Anhydrite) CaSO4
Sulfate hydraté de calcium (gypse) CaSO4.2H2O
Sulfate de magnésium MgSO4
communément appelé « sel anglais » ou « sel amer »

## Slide 45
Les Sulfates
Utilisations
Sulfate (SO42-)
Sulfate de sodium Na2SO4 sel de Glauber ou Mirabilite
Fabrication des détergents et dans le traitement de la pâte à papier, industrie du verre, production d'acide chlorhydrique à partir de chlorure de sodium et d'acide sulfurique : 2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl; dans l'industrie textile (en réduisant la quantité de charges négatives sur les fibres ce qui facilite la pénétration des teintures)

## Slide 46
Les Sulfates
Sulfate (SO42-)
Utilisations
Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4
utilisé comme engrais destiné à l'acidification des sols alcalins

## Slide 47
Les Sulfates
Utilisations
Sulfate (SO42-)
Sulfate de calcium (Anhydrite) CaSO4
utilisations limitées : modificateur du sol, retardant du ciment Portland ;

## Slide 48
Les Sulfates
Sulfate (SO42-)
Utilisations
Sulfate hydraté de calcium (gypse) CaSO4.2H2O
utilisations limitées : modificateur du sol, retardant du ciment Portland.

## Slide 49
Les Sulfates
Sulfate (SO42-)
Utilisations
Sulfate de magnésium MgSO4
communément appelé « sel anglais » ou « sel amer »
En médecine, utilisé comme traitement des problèmes de peau, antidote, arythmie cardiaque, asthme, laxatif ou purgatif pour le soulagement de la constipation occasionnelle, additif pour des bains minéralisés relaxants, problème de croissance des ongles, crampes etc. Le sulfate de magnésium fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (liste mise à jour en avril 2013). .. En industrie agroalimentaire, utilisé comme additif alimentaire. En cosmétique, le sulfate de magnésium hydraté est utilisé pour stabiliser les émulsions inverses. En agriculture, utilisé comme engrais pour l’apport du magnésium à la culture
+ MgSO4
t1 t2 t3 t4 t5

## Slide 50
Les Sulfates
Sulfate (SO42-)
Gîtes et gisements
De nombreux sulfates sont des constituants habituels de séries continentales ou marines particulières, correspondant à des bassins endoréiques (A) ou à des mers épicontinentales des zones climatiques arides (B). Dans les séquences d'« évaporites », les sulfates apparaissent avant les dépôts de sel gemme.
A
B

## Slide 51
Les Sulfates
Sulfate (SO42-)
Bassins endoréique
Bassin épicontinentale

## Slide 52
Les halogénures
Ce sont des minéraux renfermant des halogènes tels que le fluor (F), le chlore (Cl).
  Fluorine (Fluorure de calcium) : CaF2
  Sel gemme ou halite (Chlorure de sodium) : NaCl
Variétés Fluorine
Variétés Sel gemme

## Slide 53
Les halogenures
  Fluorine : Le flourure est utilisé comme fondant par les fabricants d'acier, dans la fabrication de la fibre de verre et du verre opale et surtout pour la production d'acide fluorhydrique et de produits fluorés dérivés, dont le fluorure d'aluminium, à partir duquel s'obtient l'aluminium métal. La fluorine est également utilisée dans l'optique instrumentale, les propriétés de ce solide cristallin étant meilleures que celles des verres connus, notamment dans sa puissance de transmission, de réfraction et de dispersion chromatique.
L'acide fluorhydrique (HF) a la propriété unique de pouvoir dissoudre presque tous les oxydes inorganiques. Il est de fait utilisé pour attaquer le verre, pour éliminer les oxydes de surface du silicium dans l'industrie des semi-conducteurs.
Des fluorures sont ajoutés au sel et aux dentifrices, ou parfois dans certaines sources d’eau ou dans certains aliments pour lutter contre les caries dentaires ;
Utilisations

## Slide 54
Les halogénures
  Sel gemme ou halite :
  dans l'industrie alimentaire, comme conservateur (notamment pour la conservation de la viande) ou condiment (sel alimentaire) ;
  la halite est le principal constituant du sel employé pour le salage des routes ;
  important minerai pour les sous produits extraits : potasse, magnésium, chlore, brome, iode ;
  minerai d'extraction de la soude et de l'acide chlorhydrique
Utilisations

## Slide 55
Les halogénures
Fluorine : minéral commun et particulièrement abondant dans les veines hydrothermales où il fait office de gangue pour des minéralisations de plomb et d'argent. la fluorine peut se former dans les roches sédimentaires carbonatées (calcaire et dolomie). La fluorine est un minéral accessoire mineur dans certaines roches ignées ;
Sel gemme (halite) : L’halite est un composant de nombreuses roches évaporitiques, provenant de l'évaporation de lacs ou mers salés.
Gîtes et gisements

## Slide 56
Les argiles
Les argiles ont été utilisées très tôt dans l'histoire de l'humanité, après le silex et la pierre taillée. Ce matériau possède des propriétés plastiques particulières : facilement modelable, il peut être figé de façon irréversible, ce qui a permis les premières applications domestiques (vases, plats, etc.) et culturelles (statuettes, supports d'écriture...). Depuis lors, les applications industrielles et domestiques n'ont cessé de se développer.

## Slide 57
Les argiles

## Slide 58
Les argiles
Utilisations
Argiles et ressources énergétiques
L'exploitation d'énergies fossiles – le pétrole, le gaz, l'uranium... – fait intervenir les argiles de l'amont du cycle, lors de la prospection et de l'exploration jusqu'à l'aval du cycle pour la réhabilitation des sites et/ou le stockage.

## Slide 59
Les argiles
Utilisations
Argiles et ressources énergétiques
L’argile intervient dans le traitement des effluents de l'industrie chimique, le stockage du dioxyde de carbone (CO2), de l'hydrogène sulfuré (H2S) et, plus généralement, la protection de l'environ-nement.
Argile: couche imperméable
Calcaire/grès : couche poreuse

## Slide 60
Les argiles
Utilisations
Argiles et matériaux de construction
Tuiles et briques : des argiles « métamorphisées » (métamorphisme thermique)
briques et tuiles : chauffage vers 900 °C
carrelages, grès (argiles communes)
faïences (kaolin) etc. : argiles communes + potasse = on refait des feldspaths potassiques (KAlSi3O8) par cuisson en quelques heures.

## Slide 61
Les argiles
Utilisations
Argiles et bio-disponibilité des métaux lourds
Les argiles jouent un rôle dans le piégeage biologique des métaux lourds toxiques. En particulier elle réduisent les effets toxiques pour différents métaux ( Cd, Pb, Hg, Cu, Ni, Zn), les expériences démontrent l’habilité de différentes argiles à protéger les bactéries dans les sols ou champignons des effets toxiques des Ni, Cd, Zn, et Pb.
argile

## Slide 62
Les argiles
Utilisations
Argiles et diverses applications
La kaolinite (argile blanche) est une roche argileuse servant de matière première dans la fabrication de céramiques et de produits réfractaires (briques, ciments).
La kaolinite est utilisée également comme charge minérale dans la fabrication du papier, plastique et peinture.
Sur le plan thérapeutique, on utilise la kaolinite sous forme de lait d'argile en pansement protecteur de la muqueuse gastrique et intestinale du fait de son fort pouvoir couvrant. La kaolinite possède également un pouvoir neutralisant et régularisant sur les acides et les alcalins maintiens du pH). Son bon pouvoir d'adsorption des gaz et des toxines est intéressant pour les ballonnements et les intoxications alimentaires. Elle a, de plus, une action antibactérienne sur certaines formes de microbes pathogènes. Elle accélère la cicatrisation de la muqueuse irritée et a une action anti-inflammatoire.
KAOLIN

## Slide 63
Les argiles
Utilisations
La montmorillonite (argile verte), très riche en magnésie (10 %), est utilisée comme désin-toxicante, absorbante, reminéralisante, agit en symbiose en particulier avec les essences de plantes.
MONTMORIO - LLONITE

## Slide 64
Les argiles
Utilisations
La bentonite est une argile colloïdale à forte prédominance Montmorillonite et Siallite. Elle est utilisée en fonderie comme matériau constituant de sables synthétiques, comme boues de forages pétroliers, pour le collage d'huiles et de graisses animales et végétales, comme support de médicaments et de cosmétiques où elle remplace avantageusement la lanoline et la vaseline et favorise la pénétration des principes médicamenteux ou cosmétiques à travers la peau. On l'ajoute également dans certains savons dans lesquels elle améliore l'émulsion et le pouvoir moussant.

## Slide 65
Les argiles
Utilisations
L’attapulgite est argile très utilisée en médecine depuis plus de 20 ans avec de très bons résultats. C'est une argile fibreuse à fort pouvoir adsorbant qui lui donne toutes ses qualités médicales. Elle est utilisée couramment comme pansement gastrique et pour éliminer diverses toxines et poisons intestinaux.
L’attapulgite a le pouvoir de stopper les hémorragies lors d'ulcérations, colites, hyperacidité, crampes gastriques. On la prend sous forme de lait d'argile, mélangé à de l'eau.
Elle est aussi utilisée largement dans l'industrie pour décolorer et filtrer les huiles pétrolières…
C'est aussi un adjuvant de base dans la fabrication des adhésifs, mastics, épurateurs d'eau.
ATTAPULGITE

## Slide 66
Les argiles
Utilisations

## Slide 67
Utilisations